Fix All Flexi je mimoriadne kvalitný, jednozložkový lepiaci tmel na báze MS polyméru s vysokou pevnosťou lepeného spoja.

# Technické dáta:

| Báza | SMX Hybrid Polymér ® |
| --- | --- |
| Konzistencia | Stabilná pasta |
| Systém vytvrdzovania | vlhkostný |
| Rýchlosť schnutia (*) (20°C/65% vlhkosť) | Cca 10 min. |
| Rýchlosť vytvrdzovania (*) (20°C/65% vlhkosť) | 2 - 3 mm/24 hod |
| Tvrdosť | 40 ± 5 Shore A |
| Špecifická hmotnosť | 1,67 g/ml |
| Maximálna deformácia | ± 20% |
| Tvarová pamäť | > 75% |
| Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí) | -40°C až +90°C |
| Modul pružnosti E 100% (DIN 53504) | 0,75 N/mm² |
| Max. ťahové namáhanie (DIN 53504) | 1,80 N/mm² |
| Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504) | 750% |

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu

Charakteristika:

▪  jednoducho sa nanáša a uhladzuje

▪  vysoká adhézna pevnosť

▪  dobrá priľnavosť na väčšinu pokladov vrátane vlhkých

▪  po vytvrdnutí trvalo pružný

▪  pretierateľný farbami na vodnej báze

▪  farebne stály, odoláva pôsobeniu poveternostných vplyvov a

UV žiareniu

▪  nevytvára škvrny na poréznych materiáloch ani na

prírodných kameňoch

Príklady použitia:

▪  tmelenie a lepenie v stavebníctve a priemyselnej výrobe

▪  vhodný na sanitárne aplikácie

▪  pevné a pružné konštrukčné spoje vibrujúcich konštrukcií

▪  tmelenie podlahových špár

▪  tmelenie a lepenie prírodných kameňov (mramor, žula atď.)

Prevedenie:

Farby: biela, šedá, hnedá, čierna

Balenie: tuba 80 ml a presspack 200 ml (biela), kartuša 290 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Chemická odolnosť:

Dobrá: voda, alifatické rozpúšťadlá, minerálne oleje, mazadlá (vazelína), zriedené anorganické kyseliny a zásady

Zlá: aromatické rozpúšťadlá, koncentrované kyseliny, chlórované uhľovodíky

Povrchy:

Fix ALL Flexi má výbornú adhéziu na väčšinu podkladov,

testovaná bola na nasledujúce materiály: kovy: oceľ, AIMgSi1,

mosadz, elektrolyticky a tepelne galvanizovaná oceľ, AICuMg1,

AIMg3 a oceľ ST1403. plasty: polystyrén, polykarbonát

(Makrolon®), PVC, polyamid, sklolaminát na báze epoxidu i polyestru (GRP).

Upozornenie: Pri lepení polykarbonátov (Makrolon®, Lexan®) môže dôjsť v dôsledku namáhania lepeného spoja k vzniku prasklín a trhlín v podklade. Pre tieto aplikácie Fix ALL Flexi neodporúčame.

Pri výrobe a spracovaní kovov a plastov sú veľmi často používané rôzne separátory, ktoré musia byť pred lepením odstránené. Pre optimalizáciu úpravy povrchu odporúčame použiť Surface Activátor.

Nemá priľnavosť na PE, PP a PTFE (Teflón®), silikónové a bitúmenové povrchy.

Stav povrchu: čistý, bez mastnoty a prachu

Príprava: vodou exponované porézne materiály odporúčame ošetriť Prímerom 150, pre zvýšenie priľnavosti na neporézne materiály použite Surface Activátor.

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm (špárovanie), 2 mm (lepenie)

Maximálna šírka: 30 mm (špárovanie), 10 mm (lepenie)

Minimálna hĺbka: 5 mm (špárovanie)

Odporúčanie: hĺbka špáry = ½ šírky špáry

Pracovný postup:

Nanášanie: Aplikačnou pištoľou (ručnou alebo pneumatickou)

Pracovná teplota: Pracujte pri teplotách v rozmedzí +5°C až +35°C.

Čistenie: White Spiritom  alebo acetónom pred vytvrdnutím

Úpravy: vyhlaďte Tmeliarskou stierkou a mydlovou vodou

Opravy: Fix ALL Flexi

Bezpečnosť a hygiena: viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámky:

Fix ALL Flexi je pretierateľný farbami na vodnej báze, ale vzhľadom k širokému spektru vyrábaných farieb a lakov odporúčame vždy uskutočniť test kompatibility náteru s tmelom.

U alkydových náterov môže byť predĺžená doba schnutia.

Tmel môže byť použitý na väčšinu obvyklých podkladov.

Vzhľadom k rôznej povahe povrchu plastov od rôznych výrobcov (napr. polykarbonát a pod.) odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Tento tmel nie je určený na zasklievanie.

Fix ALL Flexi je vhodný na lepenie a tmelenie špár prírodných kameňov.

Pri aplikácii chráňte okolité plochy pred znečistením tmelom napr. oblepením maskovacou páskou.